Załącznik nr 3

Specyfikacja Techniczna

dostawy piachu

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  dostawy (zakupu wraz transportem)  piachu sianego do  zwalczania śliskości na drogach powiatowych.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przy zleceniu i realizacji dostawy piachu sianego dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu.

  - Zakres prac objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zrealizowania dostaw  piachu sianego w ilości                   ok. 2 190  ton tj.

- ok. 600  ton na bazę  Obwodu Drogowego w Siczkach gmina Jedlnia Letnisko,

- ok. 1 590 ton  do Obwodu Drogowego w Radomiu  na bazę firmy  pn.: Zakład Usługowo- Handlowy ,,AXBUD” Arkadiusz Goguła, ul. Kampanii Wrześniowej 10, 27-100 Iłża.

- Sprzęt

Nie dotyczy

- Materiały

Przedmiotem dostawy powinien być piach  o następujących parametrach:

Piasek siany, ma być dobrej jakości o uziarnieniu do 2 mm i o zawartości frakcji 
< 0,075 nie więcej niż 3% masy, zawartość ziaren przechodzących przez sito 0,180 mm nie więcej niż 30% wagowo - uziarnienie powinno być w miarę jednorodne, zawartość nadziarna maksymalnie 10,0 %, maksymalna wielkość nadziarna do 3 mm. Dostarczony piach nie może zawierać  żadnych zanieczyszczeń ilastych i gliniastych oraz zanieczyszczeń organicznych takich jak: korzenie, szczątki darni, lub humusu. Maksymalna wilgotność do 10%.

Dostarczony piach ma spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U. z 2005r. nr 230 poz.1960).

- Transport

  - Piach dostarczany samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie.

  - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość przewożonego materiału a w szczególności na jego zawilgocenie. Przewożony piach powinien być  zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi  plandekami.

  - Wykonawca powinien dostosować się  do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń pojazdów podczas transportu materiałów po drogach publicznych.

  - Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować wymaganą jakość materiału oaz terminowość wykonania dostaw.

- Wykonanie dostawy

  - O przygotowaniu dostawy do wysyłki  Wykonawca ma obowiązek  zawiadomić Zamawiającego tj. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, osoba do kontaktu  - Pani Jadwiga Kosmala    tel. 48 38 15 060  co najmniej z 1-do dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy.

  - Dostawy  będą realizowane  w godzinach pracy Obwodu Drogowego w Siczkach, Obwodu Drogowego w Radomiu oraz Bazy Zakładu Usługowo- Handlowego ,,AXBUD” Arkadiusz Goguła,   ul.,  27-100 Iłża.

  - Dostawy  piachu odbywać się będą w terminie 20 dni od dnia podpisania umowy.

- Kontrola jakości

6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem     sprawdzenia ich jakości. W przypadku stwierdzenia złej jakości piachu Zamawiający ma prawo żądać wymiany na materiał pozbawiony wad.

6.3. Na żądanie Zamawiającego,  Wykonawca przedstawi  wyniki analizy sitowej i chemicznej  dostarczonego piachu sianego.

6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego piachu nie spełniającego warunków   zamówienia tj. zanieczyszczonego, zbrylonego itp.

6.5. W przypadku dwukrotnej dostawy piachu nie odpowiadającego wymaganiom ST Zamawiającemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.6. Za zwrot niezgodnej z warunkami zamówienia piachu Wykonawcy nie przysługuje żadne  wynagrodzenie,  koszty zwrotu pokrywa Wykonawca.

6.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem  skontrolowania rzeczywistej ilości dostaw z ilością podaną w dokumencie WZ. W przypadku stwierdzenia zaniżenia rzeczywistej ilości dostawy Zamawiający zażąda uzupełnienia niedoboru dostarczonego piachu.