Załącznik nr 3

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

dostawy piachu do sporządzenia mieszanki solno - piaskowej

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  dostawy (zakupu wraz transportem)  piachu sianego do sporządzenia mieszanki solno - piaskowej.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przy zleceniu i realizacji dostawy piachu sianego dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu.

  - Zakres prac objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zrealizowania dostaw  piachu sianego w ilości

ok.  1 500 ton w tym:

- ok.  750 ton do Obwodu Drogowego w Siczkach gmina Jedlnia Letnisko

- ok. 750 ton na bazę firmy pn.: Zakład Usługowo- Handlowy ,,AXBUD” Arkadiusz Goguła,                        ul. Przy Malenie 11, 27-100 Iłża

- Materiały

Przedmiotem dostawy powinien być piach  o następujących parametrach:

Piasek siany, ma być dobrej jakości o uziarnieniu do 2 mm i o zawartości frakcji 
< 0,075 nie więcej niż 3% masy, zawartość ziaren przechodzących przez sito 0,180 mm nie więcej niż 30% wagowo - uziarnienie powinno być w miarę jednorodne, zawartość nadziarna maksymalnie 10,0 %, maksymalna wielkość nadziarna do 3 mm.   Dostarczony piach nie może zawierać  żadnych zanieczyszczeń ilastych i gliniastych oraz zanieczyszczeń organicznych takich jak: korzenie, szczątki darni, lub humusu. Maksymalna wilgotność do 10%.

Dostarczony piach ma spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U. z 2005r. nr 230 poz.1960).

- Sprzęt

Nie dotyczy

- Transport

  - Piach dostarczany samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie.

  - Dostawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość przewożonego materiału a w szczególności na jego zawilgocenie. Przewożony piach powinien być  zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi  plandekami.

  - Dostawca powinien dostosować się  do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń pojazdów podczas transportu materiałów po drogach publicznych.

  - Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować wymaganą jakość materiału oaz terminowość wykonania dostaw.

- Wykonanie dostawy

  - O przygotowaniu dostawy do wysyłki  Dostawca ma obowiązek  zawiadomić Zamawiającego tj. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu tel. (048) 38-15-061 co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy.

  - Dostawy  będą realizowane  w godzinach pracy Obwodu Drogowego w Siczkach od 700 do 1500      oraz Bazy Zakładu Usługowo- Handlowego ,,AXBUD” Arkadiusz Goguła,   ul. Przy Malenie 11,              27-100 Iłża tj. od 700 do 1600 .

  - Dostawy  piachu odbywać się będą w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Kontrola jakości

  - Każda dostarczona partia materiału powinna spełniać wymagania Zamawiającego.

  - Na żądanie Zamawiającego,  Dostawca przedstawi  wyniki analizy sitowej i chemicznej  dostarczonego piachu sianego

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem sprawdzenia ich jakości. W przypadku stwierdzenia złej jakości piachu Zamawiający ma prawo żądać wymiany na materiał pozbawiony wad.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem skontrolowania rzeczywistej ilości dostawy z ilością podana w dokumencie WZ. W przypadku stwierdzenia zaniżenia rzeczywistej ilości dostawy Zamawiający zażąda uzupełnienia niedoboru  piachu.

  - Zamawiający zastrzega prawo zwrotu dostarczonego piachu nie spełniającego warunków  zamówienia tj. zanieczyszczonego, zbrylonego itp.