Załącznik nr 3

Specyfikacja Techniczna

dostawy piachu

- Wstęp

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  dostawy (zakupu wraz transportem)  piachu sianego do  zwalczania śliskości na drogach powiatowych.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument  przy zleceniu i realizacji dostawy piachu sianego dla Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Radomiu.

  - Zakres prac objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  zrealizowania dostaw  piachu sianego w ilości                   ok. 1320  ton w tym:

- ok. 690 t z dostawą na bazę firmy: „ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 
                       26-600 Radom,

- ok. 120 t z dostawą na ul. Kampanii Wrześniowej 10, 27-100 Iłża,

- ok. 390 t z dostawą do Obwodu Drogowego w Siczkach gmina Jedlnia Letnisko.

- ok.120 t z dostawą na bazę firmy:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno -  Usługowo – Handlowe  „SACHPOL” Leszek Góralski Sołtyków, ul. Radomska 12, 26-640 Skaryszew.

- Sprzęt

Nie dotyczy

- Materiały

Przedmiotem dostawy powinien być piach  o następujących parametrach:

Piasek siany, ma być dobrej jakości o uziarnieniu do 2 mm i o zawartości frakcji 
< 0,075 nie więcej niż 3% masy, zawartość ziaren przechodzących przez sito 0,180 mm nie więcej niż 30% wagowo - uziarnienie powinno być w miarę jednorodne, zawartość nadziarna maksymalnie 10,0 %, maksymalna wielkość nadziarna do 3 mm. Dostarczony piach nie może zawierać  żadnych zanieczyszczeń ilastych i gliniastych oraz zanieczyszczeń organicznych takich jak: korzenie, szczątki darni, lub humusu. Maksymalna wilgotność do 10%.

Dostarczony piach ma spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27.10.2005r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków jakie mogą być używane na drogach publicznych, ulicach oraz placach (Dz. U. z 2005r. nr 230 poz.1960).

- Transport

  - Piach dostarczany samochodami samowyładowczymi, sprawnymi technicznie.

  - Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną  niekorzystnie na jakość przewożonego materiału a w szczególności na jego zawilgocenie. Przewożony piach powinien być  zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi  plandekami.

  - Wykonawca powinien dostosować się  do obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń pojazdów podczas transportu materiałów po drogach publicznych.

  - Ilość i wydajność środków transportu winna gwarantować wymaganą jakość materiału oaz terminowość wykonania dostaw.

- Wykonanie dostawy

  - O przygotowaniu dostawy do wysyłki  Wykonawca ma obowiązek  zawiadomić Zamawiającego tj. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Radomiu, osoba do kontaktu  - Pani Jadwiga Kosmala         tel. 48 38 15 060  co najmniej z 1-do dniowym wyprzedzeniem przed terminem dostawy.

  - Dostawy  będą realizowane:

- na bazę firmy: „ZYKO-DRÓG” Sp. z o.o. ul. Żelazna 3, 26-600 Radom - w godzinach

od 700 do 1500 ,

- na ul. Kampanii Wrześniowej 10, 27-100 Iłża - w godzinach od 700 do 1500 ,

- do Obwodu Drogowego w Siczkach gmina Jedlnia Letnisko - całodobowo,

- na bazę firmy:  Przedsiębiorstwo Produkcyjno -  Usługowo – Handlowe  „SACHPOL” Leszek

Góralski Sołtyków, ul. Radomska 12, 26-640 Skaryszew - w godzinach od 700 do 1500 .

  - Dostawy  piachu odbywać się będą w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Kontrola jakości

6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem     sprawdzenia ich jakości. W przypadku stwierdzenia złej jakości piachu Zamawiający ma prawo żądać wymiany na materiał pozbawiony wad.

6.3. Na żądanie Zamawiającego,  Wykonawca przedstawi  wyniki analizy sitowej i chemicznej  dostarczonego piachu sianego.

6.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwrotu dostarczonego piachu nie spełniającego warunków   zamówienia tj. zanieczyszczonego, zbrylonego itp.

6.5. W przypadku dwukrotnej dostawy piachu nie odpowiadającego wymaganiom ST Zamawiającemu  przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

6.6. Za zwrot niezgodnej z warunkami zamówienia piachu Wykonawcy nie przysługuje żadne  wynagrodzenie,  koszty zwrotu pokrywa Wykonawca.

6.7. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania kontroli wybranych partii dostaw, celem  skontrolowania rzeczywistej ilości dostaw z ilością podaną w dokumencie WZ. W przypadku stwierdzenia zaniżenia rzeczywistej ilości dostawy Zamawiający zażąda uzupełnienia niedoboru dostarczonego piachu.